红太阳数控设备有限公司

铝合金薄壁件螺丝装配扭矩标准

v1.0 · 2026年4月8日 · 生产部

# 一、适用范围

铝合金薄壁件、小型结构件、设备装配连接。常温、普通装配、扭力扳手正常校准、螺纹完好。单位：N·m（允许范围）

# 二、装配原则

- 取推荐值，禁止以最大值作为日常装配值

- 必须使用扭力扳手，禁止凭手感硬拧

- 达到目标扭矩后停止，禁止补拧 1/4 圈

- 出现打滑、咬死、螺纹拉伤、铝件变形时立即停止

# 三、标准扭矩表（N·m，允许范围）

| 材质/等级 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304不锈钢 | 1.0~1.4 | 2.5~3.5 | 5.0~6.0 | — | — |
| 10.9级 | — | 4.0~5.0 | — | — | — |
| 12.9级 | 1.5~2.0 | 4.0~5.0 | 8.0~10.0 | 10~12 | 20~24 |

注：— 表示该规格/等级组合不在本标准覆盖范围内，需单独评估。

# 四、修正规则

| 修正场景 | 系数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 上油 / 涂螺纹胶 | × 0.90 | 减少 10% |
| 多次拆装 | × 0.90 | 减少 10% |
| 超薄壁 / 啮合不足 | × 0.70~0.80 | 减少 20%~30% |

多项叠加时系数相乘，例如：M5/12.9 涂螺纹胶 + 多次拆装 → 9.0 × 0.90 × 0.90 ≈ 7.3 N·m

# 五、禁止事项

- 禁止把最大值当标准值长期使用

- 禁止滑丝后继续强拧

- 禁止不同材质、等级混用同一扭矩

- 禁止未确认螺丝等级就套用高强度标准

# 六、不适用范围

以下结构须单独评估：钢牙套/钢件内牙、法兰大头螺栓、关键安全件/高频振动连接、大面积压紧密封结构。

济南红太阳数控设备有限公司 · 生产部 · 2026年4月