红太阳数控设备有限公司

铝合金薄壁件螺丝装配扭矩标准（优化版）

版本：v3.0｜日期：2026年4月8日｜适用：铝合金薄壁件、小型结构件、设备装配连接｜单位：N·m

编制原则：以现场经验表为底稿，结合市面通用强度等级扭矩规律校正，并按铝合金薄壁件风险保守修正。

一、铝合金薄壁件执行扭矩表（推荐日常执行值）

| 材质/等级 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304不锈钢 | 1.0~1.4 | 2.5~3.5 | 5.0~6.0 | — | — |
| 10.9级 | — | 4.0~5.0 | — | — | — |
| 12.9级 | 1.5~2.0 | 4.0~5.0 | 8.0~10.0 | 10~12 | 20~24 |

说明：以上为铝合金薄壁件推荐执行值，优先保证不滑丝、不拉牙、不变形，不以极限夹紧力为目标。

二、与市面通用标准相比的优化原则

- 304不锈钢按较低强度体系处理，明显低于 10.9 / 12.9，不混用高强度标准。

- 10.9 / 12.9 保留市面通用扭矩等级趋势，但不照搬钢件上限，针对铝件做保守修正。

- 删除“12.9级（白色）”这类非标准分类，统一按正式强度等级管理。

- 删除“预紧后再拧1/4圈”经验动作，现场执行改为“到值即停”。

三、扭矩修正规则

| 场景 | 修正系数 | 执行说明 |
| --- | --- | --- |
| 上油 / 螺纹胶 | ×0.90 | 在标准值基础上下调10% |
| 多次拆装 | ×0.90 | 在标准值基础上下调10% |
| 超薄壁 / 啮合长度不足 | ×0.70~0.80 | 在标准值基础上下调20%~30% |

四、现场执行硬规则

- 达到目标扭矩后立即停止，禁止再补拧角度。

- 必须使用经校准的扭力扳手，禁止凭手感装配。

- 未确认螺丝等级前，默认按低一级标准执行。

- 出现滑丝、咬死、螺纹拉伤、铝件变形时立即停工复判。

- “—”表示本标准未覆盖，不得自行套用。

五、快速示例

| 场景 | 计算 | 建议执行值 |
| --- | --- | --- |
| M4 / 304 / 正常装配 | 直接按标准 | 3.0 N·m 左右 |
| M5 / 12.9 / 涂螺纹胶 | 9.0 × 0.90 | 8.1 N·m |
| M6 / 12.9 / 多次拆装 | 11 × 0.90 | 9.9~10 N·m |
| M3 / 12.9 / 超薄壁 | 1.8 × 0.80 | 1.4~1.5 N·m |

六、备注

本标准适用于铝合金薄壁件的一般装配管理，不适用于钢牙套、钢件内牙、关键安全件、高振动连接、大面积密封压紧结构。以上场景需单独评估。

济南红太阳数控设备有限公司 · 生产部